各類塑膠管件接合膠劑用量參考表

◎ AV 膠劑使用量 – 用於PVC直管與PVC配件接合

| 直管口徑 | mm | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inch | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 每口塗佈量 (單位: g) |  | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2 | 3.1 | 5 | 7.1 | 9.9 | 12 | 20 | 30 | 44 | 81 | 126 | 180 | 244 | 318 | 400 | 490 |
| 膠劑 型號 | 夏季 | No. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No.62 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冬季 | No. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. 52 或 No.62 |  |  |  |  |  |  |

◎ AV 膠劑使用量 – 用於HP-PVC直管與HP-PVC配件接合

| 直管 口徑 | mm | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 每口塗佈量 (單位: g) |  | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 7.5 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 30.0 | 55.0 |

◎ IPS 膠劑使用量-- 用於PVC/CPVC直管與PVC/CPVC配件接合

| 1Quart (946ml) 膠劑之平均接口數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直管 口徑 | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” | 4” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” | 20” | 24” |
| 接口數(Number of Joints) | 300 | 200 | 125 | 120 | 90 | 60 | 45 | 40 | 30 | 10 | 5 | 2~3 | 1~2 | 3/4 | 1/2 | 5Qt. | 6Qt. |

※ 清潔劑與膠劑用量比例約1:2(或1:3)                                                                                                             2009.11.25